Bazis Полиуретановый форполимер — это однокомпонентный быстросохнущий жидкий клей. Обладает высокой водостойкостью и прочностью склеивания.

- СВОЙСТВА

• Быстрое отверждение.

• Малое время прессования.

• Прозрачный.

• Чрезвычайно высокая прочность сцепления на различных основаниях.

• Соответствует D4 согласно DIN EN 204.

• Легко использовать.

• Очень хорошая устойчивость к химическим веществам.

• Отличная устойчивость к влаге и погодным условиям.

• Безусадочный.

• Слабый запах.

• Можно использовать на слегка влажных основаниях.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

• Фиксация и приклеивание к различным пористым и непористым элементам, таким как металл-металл, бетон, дерево, пенополистирол и другие пластмассы.

• Производство мебели и лодок.

• Крепление укладки фальшпола в сочетании с механическими креплениями.

• Все виды склеивания, требующие высокой водостойкости.

- ИНСТРУКЦИИ

Не использовать при температуре ниже +5 °C. Склеиваемые элементы должны быть надлежащим образом очищены от пыли и жира. Одна из подложек должна быть пористой, чтобы обеспечить лучшее отверждение. Небольшое увлажнение основания обеспечит более прочную адгезию. Нанесите клей кистью тонким слоем на одну или обе поверхности и соедините детали в течение 2 минут. Прижать элементы друг к другу минимум на 15-20 мин. Незатвердевший клей можно очистить ацетоном.

- УПАКОВКА

Вес продукта

Пластиковая бутылка 560гр.

- ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

9 месяцев в невскрытом картридже при хранении в сухом и прохладном месте.

- ОГРАНИЧЕНИЯ

• Поскольку этот клей отверждается атмосферной влагой, срок годности после вскрытия бутылки ограничен. Флаконы должны быть плотно закрыты после использования.

• Хранение при температуре выше +35 °C и ниже -10 °C может сократить срок годности.

• Время прессования зависит от условий окружающей среды (температура, влажность и т.д.) и пористости склеиваемых поверхностей.

- БЕЗОПАСНОСТЬ

Содержит дифенилметан-4,4'-диизоцианат. Вреден при вдыхании. Раздражает глаза, дыхательные пути и кожу. Не вдыхать аэрозоль/пар. Носите подходящую защитную одежду и перчатки. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Хранить в недоступном для детей месте.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа: Полиуретановый форполимер

| Технические характеристики Основа |  | : Полиуретановый форполимер |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цвет |  | : Прозрачный |  |
| Отверждение |  | : Под воздействием влажности воздуха |  |
| Плотность | : 1.10 г/мл ± 0.05 |  | (ASTM D1875) |
| Вязкость | : 3000 ± 1000 cp |  | cps at 20°C (Spindle No 4, 12 rpm) |
| Термостойкость |  | :-30 °C до +100 °C |  |
| Время до потери клейкости | : 5-15 мин (23 °C and 50% R.H.) |  | (ASTM C679) |
| Расход |  | : Около 150 ml/m2 |  |
| Время схватывания |  | : не менее 15 min* |  |
| Водостойкость | : Высокая D4 |  | (D4-DIN EN204) |

* Время прессования зависит от условий окружающей среды (температуры, влажности и т.д.) и пористости склеиваемых поверхностей.